LEVL Coat 111

Пропитка на основе эпоксидных смол

Описание

Двухкомпонентный эпоксидный состав для пропитки пористых минеральных оснований, содержит органические растворители.

Применение

Для упрочнения верхнего слоя минеральных оснований, повышение влаго- и химстойкости пола. Материал применяется как самостоятельная система, а также для улучшения характеристик основания под последующие покрытия (полимерные и коммерческие).

Предпочтительно применять для крупнопористых оснований.

Для получения более полных консультаций обращайтесь к менеджерам компании.

Преимущества

- высокая адгезия к основанию

- хорошая проникающая способность

- универсальность и простота нанесения

- быстрое отверждение

- высокая химическая и водостойкость

Технические данные

| вид | низковязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | прозрачный, бесцветная жидкость |
| содержание нелетучих веществ | 58,5±1 % |
| плотность | 1,03 кг/л |
| вязкость | 13÷17 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |
| глубина проникнове-ния | М300 - 3мм и более М200 - 5 мм и более М150 - 7мм и более |
| увеличение поверхностной прочности | более 50% при пропитке до насыщения |
| время полимеризации | 24 час при t=20ºС и φ=75% до степени 3 |
| хим.стойкость | щёлочи – до 12% кислоты – до 8% Возможна обработка любыми бытовыми моющими средствами. |

Нанесение

Характеристики основания

Обрабатываемая поверхность должна быть чистая, сухая (максимальная влажность 4%), обеспыленная промышленным пылесосом,   и не содержать загрязнений.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места необходимо удалить механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием, пропылесосить.

Условия нанесения:

Минимальная температура основания  +5ºС;

Максимальная температура нанесения +35ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 80%

Недопустимо выпадение росы;

Макс. содержание влаги в основании 4%.

Подготовка материала

В компонент А добавить компонент Б и перемешивать в течение 3÷5 минут.

Пропорции смешивания

А : Б = 4,11 : 1 (по массе)

Нанесение

Пропитку наносят меховым (не поролоновым!) валиком, кистью или воздушным распылением с нижеуказанным расходом. Пропитку наносят слоями в зависимости от необходимого упрочнения. Чем больше количество пропитки в первом слое, тем глубже проникновение материала в тело бетона.

Расход

Расход материала зависит от поглощающей способности основания. Ориентировочные суммарные расходы до насыщения основания:

Бетон М300 – 0,4-0,6 кг

Бетон М200 – 0,6-0,8 кг

Бетон М150 – до 0,8-1,0 кг.

Рекомендуется наносить в несколько слоев.

Точный расход материала определяется пробным нанесением на контрольном участке.

Нанесение последующих покрытий

LEVL Coat 111 после полного отверждения можно грунтовать составами на эпоксидных, полиуретановых, акрилатных смолах.

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). После отверждения инструмент очищается механически.

Условия и срок хранения

В заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления

Упаковка

10 кг (комплект металлических ведер)

20 кг (комплект металлических ведер)

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 111 не пригоден для контакта с питьевой водой.

Токсичность

Класс 2 согласно ГОСТ 12.1.005-88.