LEVL Coat 151

Грунтовка на основе полиуретановых смол

Описание

Однокомпонентный полиуретановый состав для грунтования,  содержит органические растворители. Отверждается влагой воздуха.

Применение

В качестве грунтовки (праймера) под наливные эпоксидные и полиуретановые полы на:

- бетон

- цементный раствор

Преимущества

- высокая адгезия к основанию

- готовая к употреблению, не требует дополнительного перемешивания или смешивания

- универсальность и простота нанесения

- быстрое отверждение

- высокая химическая и водостойкость

Технические данные

| вид | низковязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | прозрачный, жидкость коричневого цвета |
| содержание нелетучих веществ | 45±1 % |
| плотность | 0,92 кг/л |
| вязкость | 13÷17 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |
| время высыхания | не более 5 час при t=20ºС и φ=75% до степени 3 |

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть прочным (марка бетона не ниже М250). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать непрочнодержащиеся частицы.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места необходимо удалить механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием. Неровности и поры должны быть заполнены составом на основе LEVL Coat 501 или выровнены другим способом.

Условия нанесения:

Минимальная температура нанесения +5ºС;

Максимальная температура нанесения +30ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 80%;

Не допустимо выпадение росы;

Макс. содержание влаги в бетоне 4%.

Подготовка материала

Материал готов к применению и не требует дополнительной подготовки.

Нанесение

Грунтовки наносят меховым (не поролоновым!) валиком, кистью или воздушным распылением с нижеуказанным расходом.

Для обеспечения надежной адгезии последующих полимерных покрытий и, в случаях, когда возможен длительный перерыв в проведении работ, свеженанесенный последний слой грунтовки следует посыпать прокаленным кварцевым песком (расход 200-400 г/м2, размер частиц 0,1÷0,3 мм).

Расход

Расход материала зависит от поглощающей способности основания. При неравномерном впитывании грунтовки рекомендуется её наносить в несколько слоев.

При устройстве наливных полов рекомендуется грунтование в 2 и более слоев для надежного заполнения пор основания (до поверхностного блеска при визуальном контроле). Расход материала LEVL Coat 151 составляет 150-250 г/м2 на один слой.

При нанесении материала с расходом на один слой больше вышеуказанного, возможно образование дефектов в покрытии (пузырей и пор).

Нанесение финишных слоев

LEVL Coat 151 после полного отверждения можно покрывать составами на эпоксидных, полиуретановых, акрилатных смолах, покрытиями и растворами при температуре выше +10ºС (через 10-12 часов).

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала).

Условия и срок хранения

В заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления

Упаковка

10 кг ведро

19 кг ведро

200 кг бочка

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 151 после полного отверждения годится для постоянного или временного контакта с водой.

Токсичность

Класс 3 согласно ГОСТ 12.1.005-88.