LEVL Coat 152 AS

Токопроводящая полиуретановая грунтовка

Описание

Однокомпонентная токопроводящая полиуретановая грунтовка, содержит органические растворители. Обеспечивает отвод зарядов статического электричества в системах антистатических покрытий пола.

Отверждается влагой воздуха.

Применение

В качестве грунтовки (праймера) под наливные антистатические эпоксидные и полиуретановые полы на:

- бетон

- цементный раствор

Преимущества

- высокая электропроводность

- быстрое отверждение

- универсальность и простота нанесения

- готовая к употреблению, не требует

дополнительного перемешивания или

смешивания

Технические данные

| вид | полиуретановая смола с органическими растворителями |
| --- | --- |
| состояние | жидкость |
| цвет | черный |
| содержание нелетучих веществ | 50±1 % |
| плотность | 1,0 кг/л |
| вязкость | 20÷25 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |
| время высыхания | не более 4 час при t=20ºС и φ=75% до степени 3 |

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть прочным (марка бетона не ниже М250). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать непрочнодержащиеся частицы.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места необходимо удалить механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием.. Неровности и поры должны быть заполнены составом на основе LEVL Coat 501 или выровнены другим способом. Затем поверхность грунтуется материалом LEVL Coat 151.

Условия нанесения:

Минимальная температура нанесения +10ºС.

Максимальная температура нанесения +30ºС.

Макс. относительная влажность воздуха 85%.

Недопустимо выпадение росы.

Макс. содержание влаги в бетоне 4%.

Подготовка материала

Хорошо перемешать состав электрическим миксером.

Нанесение

Грунтовку наносят меховым (не поролоновым!) валиком, кистью или воздушным распылением с нижеуказанным расходом.

Расход

Материал наносится на тщательно прогрунтованное основание (грунтовки LEVL Coat 101, 151). Расход материала LEVL Coat 152 AS составляет 100-120 г/м2 на один слой. Не допускать образования луж материала. Нельзя наносить  материал толстым слоем (т.е. с расходом более 150 г/м2).

Нанесение финишных слоев

LEVL Coat 152 AS после полного отверждения можно покрывать составами на эпоксидных, полиуретановых, акрилатных смолах, покрытиями и растворами при температуре выше +10ºС.

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала).

Условия и срок хранения

В заводской таре при температуре от +5ºС до + 30ºС в течение 12 месяцев с даты изготовления

Упаковка

4 кг ведро

10 кг ведро

20 кг ведро

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. Надевайте защитную одежду и очки.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

Токсичность

Класс 3 согласно ГОСТ 12.1.005-88