LEVL Coat 161

Пропитка на основе полиуретановых смол

Описание

Однокомпонентный полиуретановый состав для пропитки пористых, низкопрочных оснований, содержит органические растворители. Отверждается влагой воздуха.

Применение

Для упрочнения верхнего слоя минеральных оснований, повышение влаго- и химстойкости пола. Материал применяется как самостоятельная система, а также для улучшения характеристик основания под последующие полимерные и коммерческие покрытия.

Предпочтительно применять для мелкопористых оснований.

Для получения более полных консультаций обращайтесь к менеджерам компании.

Преимущества

- высокая адгезия к основанию

- готовая к употреблению, не требует дополнительного перемешивания или смешивания

- универсальность и простота нанесения

- быстрое отверждение

- достаточная химическая и водостойкость.

Технические данные

| вид | низковязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | прозрачная в тонких слоях, жидкость коричневого цвета |
| содержание нелетучих веществ | 40±1 % |
| плотность | 0,96 кг/л |
| вязкость | 11÷13 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |
| глубина проникнове-ния | М300 - 3мм и более М200 - 5 мм и более М150 - 7мм и более |
| увеличение поверхностной прочности | до 80% при пропитке до насыщения |
| время полимеризации | не более 12 час при t=20ºС и φ=75% до степени 3 |
| Увеличение химическрй стойкости | щёлочи – до 12% кислоты – до 8% Возможна обработка любыми бытовыми моющими средствами. |

Нанесение

Характеристики основания

Обрабатываемая поверхность должна быть: чистая, сухая (максимальная влажность 4% по массе), обеспыленная промышленным пылесосом,   и не содержать загрязнений.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места необходимо удалить механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием, пропылесосить.

Условия нанесения:

Минимальная температура основания +5ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 85%

Отсутствие точки росы на основании.

Подготовка материала

Материал готов к применению и не требует дополнительной подготовки.

Нанесение

Пропитку наносят меховым (не поролоновым!) валиком, кистью или воздушным распылением слоями (1-й слой не более 0,5 кг/м2, 2- не более 0,25 гр) до насыщения основания, либо до достижения требуемых характеристик.  Чем больше количество пропитки в первом слое (но не более 500 г/м2), тем глубже проникновение материала в основание. Выдержка между слоями от 1 до 6 часов в зависимости от условий производства работ.

Расход

Расход материала зависит от поглощающей способности основания. Ориентировочные суммарные расходы до насыщения основания:

Бетон М300 – 0,4-0,6 кг

Бетон М200 – 0,6-0,8 кг

Бетон М150 – до 0,8-1,0 кг.

Рекомендуется наносить в несколько слоев.

Точный расход материала определяется пробным нанесением на контрольном участке.

Нанесение последующих покрытий

LEVL Coat 161 после полного отверждения можно покрывать составами на эпоксидных, полиуретановых, акрилатных смолах.

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). После отверждения инструмент очищается механически.

Условия и срок хранения

В заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления

Упаковка

10 кг ведро

19 кг ведро

200 кг бочка

Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 161 после полного отверждения годится для постоянного или временного контакта с водой. Не пригоден для контакта с питьевой водой.

Токсичность

Класс 3 согласно ГОСТ 12.1.005-88.