LEVL Coat 202 W

Эпоксидное водоэмульгируемое покрытие

Описание

Двухкомпонентное эпоксидное покрытие для устройства тонкослойных покрытий с повышенной паропроницаемостью. Материал не содержит органических растворителей и пластификаторов.

Применение

Применяется для устройства полимерных тонкослойных покрытий внутри практически всех типов помещений - там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности, по свежему бетону и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:

- промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения

- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность

- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения

- помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии

Имеет высокую стойкость к истиранию и химическую стойкость. Допускается в некоторых случаях применение снаружи помещений (вне прямого солнечного света).

Преимущества

- матовая поверхность

- высокая паропроницаемость

- практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки

- прекрасная растекаемость и простота нанесения

- химическая стойкость (кроме кислот) и влагостойкость

- отсутствие "выпотевания" отвердителя и отсутствие характерного аминного запаха

- высокая адгезия покрытия к минеральным основаниям

- прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений

- очистка инструмента водой

Технические данные

| вид | маловязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | заданный по шкале цвета |
| содержание нелетучих веществ | 75±2 % |
| плотность | 1,5 кг/л |
| вязкость компонента А | 45÷70 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |
| время высыхания | не более 3 час при t=20ºС и φ=75% до степени 3 |
| блеск | не более 10 по блескомеру ФБ-2 |

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть достаточно прочным (марка бетона не ниже М300). Поверхность должна быть чистая, ровная и не содержать непрочнодержащиеся частицы.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места должны быть удалены механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием. Неровности и поры должны быть заполнены шпаклевочными составами.

Условия нанесения

Минимальная температура нанесения +8ºС;

Макс. температура нанесения +30ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 80%

Обязательно обеспечить циркуляцию воздуха в помещении во время всего цикла устройства покрытия.

Подготовка материала

Хорошо перемешать компонент А электрическим миксером (импеллерного типа), добавить компонент Б и перемешивать в течение 3÷5 минут. Особое внимание при перемешивании уделяют материалу находящемуся на дне тары. При перемешивании требуется качественно диспергировать компонент Б в компоненте А, в противном случае, на поверхности материала образуются капли смолы. Компонент Б приливать струей под вращающуюся мешалку.

Пропорции смешивания

А : В = 7,3 : 1 (по массе)

Грунтование

Для получения бездефектного покрытия рекомендуется грунтовать основание,   разбавив материал LEVL Coat 202W чистой

водопроводной водой в количестве 3-7% от общей массы материала. Вязкость при таком разбавлении сильно падает и осаждение пигментов ускоряется. Поэтому в процессе грунтования материал необходимо периодически  перемешивать. После перемешивания (2-3 минуты, мешалкой с числом оборотов 300-400 об/мин.), нанести валиком.

Расход материала LEVL Coat 202W при грунтовании составляет до 150 г/м2. При необходимости грунтование повторить.

Последующие слои материала наносятся после полной полимеризации грунтовочного слоя (ориентировочно 24-48 ч в зависимости от влажности воздуха и температуры окружающей среды).

Нанесение

Краску наносят меховым или велюровым (не поролоновым!) валиком, кистью или воздушным распылением с нижеуказанным расходом.

Расход

Расход материала LEVL Coat 202W составляет 150-250 г/м2 на один слой.

Очистка инструмента

Инструмент очищается водой немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). Отвержденный материал удаляется механически.

Условия и срок хранения

Хранить в заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

14 кг (комплект компонентов (А+Б) в двух вёдрах).

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 202 W после полного отверждения годится для постоянного или временного контакта с водой.

Токсичность

Класс 2 согласно ГОСТ 12.1.005-88.