LEVL Coat 251

Однокомпонентное полиуретановое покрытие

Описание

Однокомпонентное защитное покрытие для пола и стен, содержит органические растворители. Отверждается влагой воздуха.

Применение

Применяется для устройства тонкослойных защитных покрытий внутри практически всех типов помещений, там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола и стен, в том числе в условиях повышенной влажности и необходимость обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:

- промышленные, общественные и жилые здания

- машиностроение

- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность

- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания

- торговые и складские помещения

- многоэтажные парковки, гаражи, автомастерские, самолетные ангары

- резервуары для воды, канализационные и очистные сооружения - для защиты минеральных строительных материалов от воздействия агрессивных сред.

- подвалы и погреба, склады соли и удобрений.

- полы теплиц, оранжерей и ферм.

Поверхность пола после нанесения покрытия легко убирается любым способом.

Покрытие не обеспечивает выравнивания основания и применяется только внутри помещений.

Преимущества

- высокая химическая стойкость и стойкость к истиранию

- гидроизолирующие свойства, способность перекрывать мелкие трещины основания

- низкая стоимость единицы площади

- простота нанесения

- однокомпонентное, готовое к применению

- высокая адгезия покрытия к основанию

- высокое содержание нелетучих веществ

- быстрое отверждение нанесенного покрытия.

Технические данные

| вид | маловязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | заданный по шкале цвета |
| содержание нелетучих веществ | 87±1 % |
| плотность | 1,62 кг/л |
| вязкость | 45÷75 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |
| время высыхания | не более 5 час при t=20ºС и φ=75% до степени 3 |
| блеск | не более 20 по блескомеру ФБ-2 |

Химическая стойкость

| Ацетон | - |
| --- | --- |
| Муравьиная кислота 10% | - |
| Поваренная соль, аммиак, 10% | + |
| Молочная кислота 10% | + |
| Хлорная щёлочь | +/- |
| Дистиллированная, водопроводная и морская вода, раствор 20% | + |
| Перекись водорода 10% | +/- |
| Раствор сахара 30% | + |
| Уксусная кислота 10% | - |
| Этиловый спирт 40% | + |
| Лимонная кислота 10% | +/- |
| Гидроокись калия 10% и 30% | + |
| Крезол | - |
| Метиленхлорид | - |
| Этиленгликоль, 20% | + |
| Толуол, ксилол, уайт-спирит | + |
| Соляная кислота концентрированная | - |
| Соляная кислота 10% | +/- |
| Азотная кислота 10% | +/- |
| Серная кислота 10% и 40% | +/- |
| Высокосортный бензин, мазут | + |
| Этилгликольацетат, нефть | + |

+ стоек; +/- ограниченно стоек; - нестоек

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть достаточно прочным (марка бетона не ниже М250). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать непрочнодержащиеся частицы. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места должны быть удалены механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием. Неровности и поры должны быть заполнены шпаклевочными составами. Для получения бездефектного покрытия необходимо наносить краску на тщательно загрунтованную поверхность грунтовками LEVL Coat 151 или 101.

Условия нанесения

Мин. температура нанесения +5ºС

Макс. температура нанесения +30ºС

Макс. отн. влажность воздуха 80%

Не допустимо выпадение росы

Макс. содержание влаги в бетоне 4%.

Подготовка материала

Перемешать состав электрическим миксером до однородного состояния. Особое внимание при этом следует уделить материалу, находящемуся на дне тары.

Нанесение

Краску наносят меховым или велюровым (не поролоновым!) валиком, кистью или воздушным распылением с нижеуказанным расходом

Расход

Расход материала LEVL Coat 251 составляет 100-200 г/м2 на один слой.

При нанесении материала с расходом на один слой больше вышеуказанного, возможно образование дефектов в покрытии (пузырей и пор).

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала)

Условия и срок хранения

Хранить в заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

16 кг ведро;

33 кг ведро

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 251 после полного отверждения годится для постоянного или временного контакта с водой.

Токсичность

Класс 3 согласно ГОСТ 12.