LEVL Coat 301

Эпоксидная композиция для устройства износостойких наливных полов

Описание

Двухкомпонентная эпоксидная саморастекающаяся цветная композиция для устройства наливных полов.

Материал не содержит органических растворителей и пластификаторов.

Применение

Применяется для устройства наливного бесшовного пола внутри практически всех типов помещений - там, где имеются повышенные требования к химической и абразивной стойкости пола, в том числе в условиях повышенной влажности и при необходимости обеспечения специальных санитарно-гигиенических требований:

- промышленные цеха, торговые, подсобные и складские помещения

- пищевая, фармацевтическая, химическая промышленность

- школы, детские сады, медицинские учреждения и объекты бытового обслуживания, спортивные сооружения

- помещения с повышенными декоративными требованиями: торговые и выставочные залы, телестудии.

Допускается в некоторых случаях применение снаружи помещений (вне прямого солнечного света).

Преимущества

- высокая стойкость к истиранию

- практичность, долговечность, гигиеничность и простота уборки

- прекрасная растекаемость и простота нанесения

- повышенная эластичность, ударная прочность и светостойкость по сравнению с  традиционными эпоксидными наливными полами

- химическая стойкость и влагостойкость

- отсутствие "выпотевания" отвердителя

- отсутствие характерного запаха амина

- высокая адгезия к любым основаниям

- прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений.

Технические данные

| вид | вязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | заданный по шкале цвета |
| содержание нелетучих веществ | не менее 98 % |
| плотность | 2,0 кг/л (компоненты А+Б) |
| вязкость компонента А | 300÷400 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при t=20ºC) |
| время отверждения | не более 24 час при t=20ºС и φ=75% (можно ходить) |
| блеск | Не менее 50 по блескомеру ФБ-2 |

Химическая стойкость

| Фосфорная кислота 5% | + |
| --- | --- |
| Фосфорная кислота 10% | +/- |
| Азотная кислота 10% | + |
| Азотная кислота 50% | +/- |
| Соляная кислота 10% | + |
| Соляная кислота 30% | + |
| Серная кислота 10% | + |
| Серная кислота 50% | + |
| Молочная кислота 10% | + |
| Лимонная кислота 10% | + |
| Концентрированный раствор аммиака | + |
| Гипохлорид натрия 1:1 | + |
| Раствор каустического поташа 50 % | + |
| Раствор каустической соды 50 % | + |
| Тормозная жидкость (любая) | + |
| Дизельное топливо | + |
| Топливо реактивных двигателей | + |
| Масло-теплоноситель | + |
| Гидравлическая жидкость | + |
| Минеральное масло | + |
| Смазочное масло | + |
| Соль против обледенения | + |
| Перекись водорода | + |
| Сточные воды | + |
| Раствор хлорида железа | + |
| Дезинфицирующие средства | + |
| Морская вода | + |
| Дистилированная вода | + |
| Этанол | + |
| Бензин | + |
| Супербензин | + |
| Толуол | + |
| Ксилол | + |

+ стоек; +/- ограниченно стоек

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть достаточно прочным (марка бетона не ниже М250). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая  (максимальная влажность 4%) и не содержать непрочнодержащиеся частицы.

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.04.03-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места должны быть удалены механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием. Неровности и поры должны быть заполнены шпаклевочными составами

Условия нанесения

Минимальная температура нанесения +15ºС;

Максимальная температура нанесения +30ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 75%;

Подготовка материала

Хорошо перемешать компонент А электрическим миксером, особое внимание при перемешивании уделяя материалу, находящемуся на дне тары. Добавить компонент Б и перемешивать в течение 2÷3 минут. После этого перелить весь материал в пустую тару и перемешать ещё 2-3 мин.

После добавления компонента Б время перемешивания не должно превышать 7 минут. Разогрев материала при перемешивании недопустим.

При нанесении материала при температуре в помещении ниже 12ºС рекомендуется упаковку материала делить на меньшие объемы, соблюдая пропорции смешения. Компоненты материала обязательно предварительно перемешать.

Соотношение компонентов

А : Б = 6,81 : 1 (по массе)

Нанесение

После смешения материал сразу необходимо нанести разливом на пол, (иначе возможен его разогрев и отверждение в таре) и распределить его по поверхности слоем необходимой толщины ракелью или шпателем.

Сразу после нанесения покрытие прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха. Все операции по смешению, нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течение времени использования материала (рекомендуется не позже 20÷30 мин).

Расход

2 кг/м2 при толщине слоя 1 мм, допустимая толщина нанесения - 0,8÷5 мм.

Нанесение финишных слоев

Возможно декорирование LEVL Coat 301 чипсами с последующим нанесением защитного лака LEVL Coat 252.

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвент, ксилол) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). Отвержденный материал удаляется механически.

Условия и срок хранения

Хранить в заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

20 кг (комплект компонентов (А+Б) в двух ведрах)

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

Материал содержит амины, при попадании на слизистые оболочки или в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 301 после полного отверждения годится для постоянного или временного контакта с водой.

Токсичность

Класс 2 согласно ГОСТ 12.1.005-88.