LEVL Coat 501

Эпоксидное бесцветное связующее для устройства

высоконаполненных полов с цветным кварцевым песком

Описание

Бесцветный эпоксидный состав, не содержащий растворителей.

Применение

- Устройство на цементных и бетонных

основаниях высоконаполненных многоцветных покрытий пола толщиной до 50 мм с применением крупнозернистых наполнителей, характеризующихся высокой стойкостью к истиранию и устойчивостью к химическому воздействию.

- Приготовление полимерных растворов

для ремонта, шпаклевания и восстановления минеральных, полимербетонных или других поверхностей.

Преимущества

- Устойчивость к воздействию погодных условий, заморозков

- Высокая прочность склеивания, позволяющая выдерживать большие нагрузки, возникающие при истирании, прокатывании и ударе.

- Стойкость к химическому воздействию.

- Высокая адгезия и прекрасная совместимость с различными наполнителями.

- Прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений.

- Долговечность.

Технические данные

| вид | вязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | прозрачный со слабым желтоватым или коричневатым оттенком |
| плотность | ~1,15 кг/л (компоненты А+Б) |
| вязкость компонента А | 100÷140 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть ровное, прочное (марка бетона не ниже М250,). Поверхность должна быть чистая, ровная, сухая (максимальная влажность 4%) и не содержать непрочнодержащиеся частицы. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места должны быть удалены механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием.

При возможности проникновения влаги должна быть выполнена гидроизоляция основания.

Поверхность должна быть загрунтована материалами LEVL Coat 101 или LEVL Coat 151 с посыпкой сухим кварцевым песком или используемым для устройства покрытия наполнителем.

Дефекты поверхности должны быть отремонтированы полимерными шпаклевками, в том числе на основе материала LEVL Coat 501.

Условия нанесения:

Минимальная температура нанесения +15ºС;

Макс. температура нанесения +30ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 75%;

Не допустимо выпадение росы.

Подготовка материала

Перемешать компонент А электрическим миксером, добавить компонент Б и перемешивать в течение 3÷5 минут.

Пропорции смешивания

А : Б = 1,92 : 1 (по массе)

Нанесение

Покрытия укладывают шпателем, теркой, гладилкой, правилом.

Расход

Расход материала определяется используемыми наполнителями и назначением покрытия с использованием материала LEVL Coat 501. Для многоцветных кварцевых полов типа «террацо» количество связующего составляет 8-10% в общей массе в зависимости от фракционного размера наполнителя, т.е. на 1 мм толщины покрытия расходуется 140÷170 г/м2.

Нанесение финишных слоев

LEVL Coat 501 после полного отверждения можно покрывать эпоксидными и полиуретановыми лаками или другими  покрытиями при температуре выше +15ºС.

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвент, ксилол) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). Отвержденный материал удаляется механически.

Условия и срок хранения

Хранить в заводской таре при температуре от +5ºС до + 25ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

10 кг (комплект компонентов А и Б) в двух вёдрах)

20 кг (комплект компонентов А и Б) в двух вёдрах).

Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 501 не годится для постоянного или временного контакта с питьевой водой.

Токсичность

Класс 2 согласно ГОСТ 12.1.005-88.