LEVL Coat 502

Цветное эпоксидное связующее

для устройства высоконаполненных полов

Описание

Окрашенный эпоксидный состав, не содержащий растворителей.

Применение

- Устройство на цементных и бетонных основаниях высоконаполненных многоцветных покрытий пола толщиной до 50 мм с применением крупнозернистых наполнителей, характеризующихся высокой стойкостью к истиранию и устойчивостью к химическому воздействию.

- Приготовление полимерных растворов для ремонта, шпаклевания и восстановления минеральных, полимербетонных или других поверхностей.

- Нанесение финишных покрытий на высоконаполненные покрытия.

Преимущества

- Устойчивость к воздействию погодных условий, заморозков.

- Высокая прочность склеивания, позволяющая выдерживать большие нагрузки, возникающие при истирании, прокатывании и ударе.

- Стойкость к химическому воздействию.

- Высокая адгезия и прекрасная совместимость с различными наполнителями.

- Прекрасный внешний вид и многообразие дизайнерских решений.

- Долговечность.

Технические данные

| вид | вязкая жидкость |
| --- | --- |
| цвет | окрашенный состав заданного цвета |
| плотность | ~1,15 кг/л (компоненты А+В) |
| вязкость компонента А | 100÷140 с (условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при t=20ºC) |

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно быть ровным, прочным (марка бетона не ниже М250). Поверхность должна быть чистая, ровная и не содержать непрочнодержащиеся частицы. Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.0.13-88 Полы, СНиП 3.0403-87 Изоляционные и отделочные работы.

Подготовка поверхности

Слабые и разрушенные места должны быть удалены механически, например дробеструйной обработкой или фрезерованием.

При возможности проникновения влаги должна быть выполнена гидроизоляция основания.

Поверхность должна быть загрунтована материалами LEVL Coat 101 или LEVL Coat 151 с посыпкой сухим кварцевым песком или используемым для устройства покрытия наполнителем.

Дефекты поверхности должны быть отремонтированы полимерными шпаклевками, в том числе на основе материала LEVL Coat 501.

Условия нанесения

Мин. температура нанесения +15ºС;

Макс. температура нанесения +30ºС;

Макс. отн. влажность воздуха 75%;

Не допустимо выпадение росы.

Подготовка материала

Тщательно перемешать компонент А электрическим миксером до однородного цвета, добавить компонент Б и перемешивать в течение 3÷5 минут.

Пропорции смешивания

А : Б = 2,10 : 1 (по массе)

Нанесение

Покрытия укладывают шпателем, теркой, гладилкой, правилом.

Расход

Расход материала определяется используемыми наполнителями и назначением покрытия с использованием материала LEVL Coat 502.

Для многоцветных кварцевых полов типа «террацо» количество связующего составляет 8-10% в общей массе в зависимости от фракционного размера наполнителя, т.е. на 1мм толщины покрытия расходуется 140÷170 г/м2.

Для финишной отделки высоконаполненных покрытий расход составляет 250-350 г/м2 на один слой.

Нанесение финишных слоев

LEVL Coat 502 после полного отверждения можно покрывать эпоксидными и полиуретановыми лаками или другими  покрытиями при температуре выше +15ºС.

Очистка инструмента

Инструмент очищается ароматическими растворителями (сольвент, ксилол) или ацетоном немедленно после использования (не дожидаясь отверждения материала). Отвержденный материал удаляется механически.

Условия и срок хранения

Хранить в заводской таре при температуре от +5ºС до + 20ºС в течение 6 месяцев с даты изготовления.

Упаковка

10 кг (комплект компонентов А и Б) в двух ведрах);

20 кг (комплект компонентов А и Б) в двух ведрах).

## Техника безопасности

Предостережения

Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы.

Материал может вызвать раздражение кожи. При недостаточной вентиляции помещения необходимо использовать индивидуальные средства защиты.

При попадании на слизистую оболочку или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Экология

В жидкой фазе материал загрязняет воду. Поэтому непрореагировавшие остатки не выливать в воду или на почву, а уничтожать согласно местному законодательству.

LEVL Coat 502 не годится для постоянного или временного контакта с питьевой водой.

Токсичность

Класс 2 согласно ГОСТ 12.1.005-88.