LEVL Coat 701

Эпоксидный клей для свежего бетона

Описание

Двухкомпонентный универсальный эпоксидный строительный клей с пониженной вязкостью.

Материал не содержит органические растворители.

Применение

Применяется для склеивания:

- свежего слоя бетона, песчано-цементного раствора и других материалов к старым минеральным основаниям: бетон, железобетон, стяжка и др.

- минеральных строительных материалов, деталей и конструкций, бетонных и железобетонных конструкций. Возможно применение для склеивания труб, установки вентиляционных решеток, фаянсовых санитарных приборов и т.д. Применим для монтажа конструкций из разнородных материалов, таких как металлы, дерево, керамика.

Возможно применение в качестве грунтовки, особенно в тех случаях когда недопустимо выделение органического растворителя и в условиях повышенной влажности основания.

Преимущества

- экономически эффективный способ обеспечения адгезии между старым и свежим бетоном;

- высокая адгезия к большинству минеральных строительных материалов;

- высокая прочность клеевого соединения;

- высокая устойчивость к воде и гидроизолирующие свойства клеевого слоя;

- универсальность и простота применения.

Дополнительные возможности применения

Строительный клей возможно использовать в следующих случаях:

- при склеивании бетонных и железобетонных поверхностей несущих конструкций, собираемых из отдельных элементов;

- при соединении конструкций из отдельных видов бетонов или бетонов в комплексе с другими материалами (например теплоизоляционными);

- клеевые соединения арматуры в стыках железобетонных колонн, свай, закрепление анкеров и закладных деталей в бетоне;

- клеевые соединения сборных железобетонных элементов автодорожных и железнодорожных мостов;

- усиление железобетонных конструкций приклеиванием различных элементов усиления, поверхностное армирование;

ремонт железобетонных конструкций;

- для приклеивания дорожных и тротуарных плит к бетонному основанию, для приклейки облицовочных материалов и архитектурных элементов к бетонным поверхностям.

Технические данные

| Основа материала | Специально модифицированная эпоксидная смола |
| --- | --- |
| Плотность компонентов (20оС) | Комп-т А-1,12кг/л Комп-т Б–1,02 кг/л |
| Консистенция | Вязкая жидкость |
| Прочность клеевого шва | Рвется по бетону |
| Рабочая температура | +10ºС - +30 ºС |
| Время отверждения при 20ºС | 24 часа |
| Время жизни | 0,5 часа при 20ºС |

Нанесение

Характеристики основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП    2.0.13-88   Полы,   СНиП   3.0403-87   Изоляционные отделочные работы.

Основание должно быть чистое, сухое, прочное (на сжатие не менее 20Н/мм2 (М200), прочность на отрыв не менее 1,5 Н/мм2),  и не содержать на поверхность веществ снижающих адгезию: масел, жиров, битумов, пыли, песка.

Прочность соединения слоев определяется прочность на отрыв слоев склеиваемых слоев бетона.

Подготовка материала

При температурах ниже комнатной, в случае необходимости, для придания желаемой консистенции клей можно разбавлять органическими растворителями (растворитель 646, ароматические растворители, изопропиловый спирт).

Пропорции смешивания

А : Б = 8,80 : 1 (по массе)

Нанесение

Технология приклеивания  свежего бетона (цементно-песчаной стяжки) к старому основанию заключается в следующем:

Приклеивание свежего бетона ведут «по мокрому». На чистое обеспыленное основание  наносят тонкий слой клея  наносят меховым валиком или разливом с последующим распределением материала резиновой шваброй. Сразу после нанесения клея не него укладывают свежий бетон.

ВНИМАНИЕ. Пауза между нанесением клея и укладкой бетона не должна превышать времени жизни клея. При температуре 20ºС время жизни составляет 0,5 часа, при повышении температуры время жизни уменьшается.

Для склейки строительных изделий склеиваемые поверхности после нанесения клея плотно прижимают друг к другу и удерживают в таком состоянии до отверждения клея.

Расход

Расход материала составляет 400-600 г/м2 на один слой, в зависимости от качества основания.

Очистка инструмента

Сразу после окончания работ инструмент очищают органическими растворителями (ксилолом, сольвентом, ацетоном, этилацетатом) или специальными смывками. Отвержденный материал можно удалить только механически.

Упаковка

10 кг, 20 кг (комплект компонентов А и Б в двух металлических вёдрах).

Условия и срок хранения

Хранить при температуре не выше 30ºС

Срок хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Техника безопасности

Гигиеническая характеристика

После отверждения покрытие является безопасным и разрешено к применению в общественных, производственных и жилых зданиях, на предприятиях пищевой промышленности, в детских садах, школах и медицинских учреждениях.

Предостережения

При работе запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

Работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.