LEVL CemPol 10

Сухая смесь на цементной основе для изготовления полимерцементного покрытия.

Описание продукта

Смесь предназначена для создания высокопрочного финишного покрытия в промышленных и складских помещениях. LEVL CemPol 10 служит для использования внутри и снаружи помещений подверженных высокой интенсивности движения пешеходов и транспортных средств на резиновом ходу. Максимальная фракция заполнителя 5,0 мм. Рекомендуемая толщина покрытия 10 - 20 мм.

Область применения

•	Новые полы в жилых, коммерческих и промышленных зданиях

•	Цокольные этажи и полуподвалы

•	Цеха

•	Гаражи

•	Склады

•	Места хранения грузов

•	Паркинги

Ограничения

Помещения, подвергающиеся воздействию кислот, солей или других веществ, агрессивно воздействующих на бетон/полимер.

Норма расхода при толщине 10 мм на 1 м2

Грунтовочный слой:

- 0,6 кг портландцемента М400;

- 0,3 кг  LEVL Base 100.

Основной слой:

- 20 кг сухой смеси LEVL CemPol 10;

- 1,6 кг LEVL Base 100.

Физико-технические характеристики

| Цвет | натуральный, св.серый, красный, зеленый |
| --- | --- |
| Толщина слоя нанесения, мм | 10-20 |
| Прочность на сжатие, не менее, МПа | 60 |
| Истираемость по ГОСТ 13087-81, не более, г/см2 | 0,4 |
| Марка по морозостойкости, не менее | F 200 |
| Механические воздействия | умеренные по СНиП 2.03.13 |
| Агрессивность среды эксплуатации | неагрессивная и слабоагрессивная по СНиП 2.03.11 |
| Температура эксплуатации | от минус 40 0С до плюс 60 0С |
| Интенсивность воздействия жидкостей | большая по СНиП 2.03.13 |

Условия нанесения

Температура в помещении должна быть не ниже +5˚С и не выше +25˚С.

Основание должно быть защищено от сквозняков и попадания прямых солнечных лучей.

Подготовка основания

Основание должно быть прочным (бетон класса не менее В22,5). Поверхность основания необходимо выровнять и обработать с помощью дробеструйных и (или) фрезеровальных (шлифовальных) машин. Механическая обработка поверхности способствует улучшению сцепления покрытия с бетоном. Все слабо держащиеся фрагменты и вся грязь должны быть удалены. В случае наличия жиров или масел, поверхность обезжирить. Существующие в основании расширительные швы отметить на стенах для их дальнейшего дублирования на слое покрытия.

Обработка основания перед нанесением грунтовочного слоя.

Подготовленное основание насыщают водой не менее, чем за 2 часа до начала нанесения грунтовочного слоя. Непосредственно перед нанесением с поверхности должны быть удалены все лужи, и не должно быть высохших участков. Сильно впитывающие основания рекомендуется дважды обработать праймером на латексной основе, и только после полного высыхания второго слоя, приступать к нанесению грунтовочного слоя.

Нанесение грунтовочного слоя.

Приготовить грунтовочную смесь, смешав отмеренное количество  LEVL Base 100 с цементом. Сразу приступить к нанесению. Наносить грунтовочную смесь на подготовленное влажное основание с помощью щетки с жесткой щетиной, тщательно втирая смесь в основание. Основной слой наносить на невысохший грунтовочный слой.

Нанесение покрытия LEVL СemPol 10

Приготовление растворной смеси:

В бетономешалку вылить точно отмеренное количество LEVL Base 100, затем высыпать расчетное количество сухой смеси LEVL CemPol 10 (не наоборот). Для затворения 100 кг сухой смеси потребуется 8 кг LEVL Base 100.  Сразу начать перемешивание. Перемешивать в течение 3 – 5 минут. Готовая растворная смесь должна быть такой консистенции, чтобы при высыпании ее на пол она немного оседала, но не текла.

Важно!

- Время перемешивания не больше 5 минут.

- Растворная смесь не должна быть сухой.

Примечание: Для приготовления растворной смеси рекомендуется использовать низкоскоростной смеситель принудительного действия (растворомешалка, бетономешалка).

Нанесение:

Установить на пол направляющие. Первую порцию свежеприготовленной растворной смеси выгрузить из смесителя и распределить по свежепрогрунтованной поверхности с помощью граблей.

Важно!

Необходимо тщательно следить, чтобы  грунтовочный слой был влажным непосредственно перед нанесением каждой порции растворной смеси основного слоя.

Разровнять смесь с помощью правила. Во время работы с первой порцией растворной смеси готовится следующая, которая затем выкладывается и разравнивается рядом с предыдущей.  Пока продолжается работа по выкладыванию и разравниванию растворной смеси, на первый участок выставить бетоноотделочную машину (вертолет) на широких лопастях, и на низкой скорости начать затирать поверхность. Лопасти на вертолете при этом должны быть установлены максимально горизонтально. Если после первого прохода машины остались незатертые участки, то в эти места следует подсыпать растворную смесь и повторно затереть.  В местах примыкания к конструкциям и в местах, недоступных для обработки машиной предусматривается ручная затирка кельмой либо мастерком. Для получения максимально ровной поверхности затирку повторить несколько раз, постепенно поднимая лопасти затирочной машины.

Работу по укладке LEVL CemPol 10 необходимо планировать таким образом, чтобы не было перерывов между этапами нанесения.

Важно!

- От приготовления растворной смеси до первой затирки вертолетом должно проходить не более 30 минут при температуре в помещении 20˚С и влажности 60%.

Уход

В местах сквозняков, отопительных приборов, прямых солнечных лучей в течение первых семи суток необходимо защищать уложенный материал от высыхания накрывая его полиэтиленовой пленкой. В течение первых 14 суток температура основания и окружающего воздуха должна быть не менее плюс 50С.

Характеристики готового покрытия.

Хождение (в обуви на мягкой подошве) по выровненной поверхности допускается через 6-8 часов. Полная нагрузка допускается через 14 суток.

Покрытие LEVL CemPol 10 устойчиво к воздействию минеральных масел, жиров растительного и животного происхождения, большого количества масляных эмульсий, воды и сырости в гаражах.

Хранение и транспортировка.

Смесь транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов.

Сухая смесь должна храниться в упаковке изготовителя, в крытых сухих помещениях при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки. Предохранять от увлажнения.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и инструкции по применению.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.