## КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК

## «LEVL FLEX PU 40»

### (быстросохнущий высокомодульный полиуретановый герметик)

Продукт

Однокомпонентный высокомодульный клей-герметик на базе полиуретана.

Свойства

Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов без необходимости использования праймеров. Выравнивает и разглаживает неровные поверхности при герметизации или склеивании. Быстросохнущий. Можно окрашивать и шлифовать. Легкость в использовании. Отличная устойчивость к воде, ультрафиолетовому излучению, маслу и жирам.

Цвет

Серый.

Упаковка

В алюминиевой фольге по 600 мл.

Срок хранения

В первичной упаковке 9 месяцев при температуре от +5°С до +25°С.

Назначение

Герметизация, склеивание и уплотнение в:
- строительстве, заделка швов в камне и бетоне

- металлических и механических конструкциях

- хладообразующих агрегатах, рефрежираторах и холодильниках 
- автомобилестроении, судостроении и производстве контейнеров, моторизации, самолетостроении и железнодорожном транспорте, механизации сельского хозяйства.

Способ применения

Масса накладывается при помощи ручных или пневматических пистолетов при температуре от +5°С до +30°С. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от пыли, жиров, масел и других загрязнений. После нанесения массы разгладить ее шпателем в течение 20 мин. Хорошим вспомогательным средством служит мыльный раствор.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характер | Эластичный |
| --- | --- |
| Плотность | 1,17 г/куб.см. |
| Консистенция | Тиксотропная |
| Время обработки | Около 15 мин. при +23°С и относительной влажности 50%. |
| Время затвердевания | Около 4 мм в сутки при температуре +23°С и относительной влажности 50%. |
| Модуль 100% | По нормам ISO 8339: 0,6 МПа |
| Твердость по Шору А | В соответствии с ISO 868 (3 сек.): 40 |
| Термоустойчивость | От -30°С до +80°С |
| Оползание | В соответствии ISO 7390 не происходит |
| Усадка | Согласно ISO 10563 не происходит. |
| Относительное удлинение при разрыве | 400% согласно ISO 8339 |
| Максимальная упругость | Согласно ISO 8339: 0,75 МПа |
| Ремонт | Тем же материалом. |
| Рекомендуемые поверхности | Отличная адгезия к большинству строительных и промышленных материалов (например: к камню, стеклу, бетону, древесине, хромированной и нержавеющей стали, цинку, керамике, полиэстру и ПВХ). Непористые поверхности не требуют праймера. Отсутствует адгезия к полиэтилену, полипропилену и тефлону. |

Средства очистки

Сразу по окончании работ инструмент промыть скипидаром, а руки - мыльной водой.

Меры безопасности

Не допускать продолжительного контакта с кожей. В случае попадания незатвердевшей массы в глаза, промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Беречь от детей!

За дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам компании