LEVL Fiber M50

Фибра стальная анкерная

ТУ 1270-013-94613022-2007

Описание

Фибра LEVL Fiber M50 представляет собой отрезки проволоки с изогнутыми концами. Фибра предназначена для усиления цементной смеси и бетона.

Форма фибры оптимальна для наилучшего крепления в теле бетона.

Стандартные размеры

А = 1,00 мм

B = 50,00 мм

C = 2,00 мм

D = 0,50 мм

Назначение

Стальная фибра улучшает характеристики бетона после набора бетоном прочности – выполняет силовые функции. В первую очередь фибра обеспечивает прочность бетонной плиты. Стальная фибра, будучи хорошо перемешена,  представляет  собой равномерно распределенную арматуру в теле бетонной плиты.

Применение

- промышленные полы

- сваи

- подвесные панели

- стены в подвалах

- фундаменты

- бесшовные полы

- уличные панели

- опорные панели

- сборные конструкции

Преимущества применения фибры

- Значительная экономия времени и рабочей силы (уменьшается время- и трудозатраты на монтаж арматуры)

- При замене арматурной сетки на стальную фибру, возможно, существенно уменьшить толщину стяжки, при сохранении несущей способности бетонной плиты.

Преимущества сталефибробетонной конструкции:

- Высокое сопротивление статическим и динамическим нагрузкам

- Высокая трещиностойкость

- Долговечность (износоустойчивость)

- Прочность

- Увеличение вибрационной стойкости бетона

Технические данные

| материал | Высококачественная стальная проволока |
| --- | --- |
| Марка стали | 1-2 КП |
| Диаметр | 1,0 мм |
| Длина | 50 мм |
| Прочность на растяжение | 1100 Н/мм2 |
| Число перегибов | Не менее 4-х |
| Хим.анализ,% | С – 0,1% Mn – 0,3% Si – 0,04% S – 0,03% P – 0,02% |

Условия применения

Мин. температура нанесения +10ºС

Макс. температура нанесения +35ºС

Макс. отн. влажность воздуха 80%

Использование:

- Может применяться как отдельно, так и совместно с арматурным каркасом

- предпочтительно применение центрального бетоносмесительного стационарного миксера

- Добавление фибры практически не увеличивает время перемешивания состава.

- При использовании специфических цементов или добавок к цементу, рекомендовано делать предварительную пробу материала.

Бетоносмесительный стационарный миксер

(ЖБЗ, РБУ)

- никогда не закладывайте фибру в миксер первым компонентом,

- фибру можно засыпать вместе песком или твердым наполнителем, либо отдельно в свежезамешанный бетон.

Передвижной миксер

- запустите миксер до скорости барабана 12-18 оборотов в минуту,

- обязательно использования суперпластификатора

- добавляйте фибру со скоростью не более 20 кг/мин,

- дополнительное оборудование: ленточный транспортер,

- после добавления фибры продолжайте перемешивание на самой большой скорости в течение 4-5 минут (всего около 70 оборотов).

Расход

Расход фибры на м3 зависит от проектируемых нагрузок на пол, а также от толщины плиты и может варьироваться от 15 до 60 кг/м3.

Упаковка

Коробка 25 кг; 48 коробок (1200 кг) на паллете.