LEVL Base 100

Описание продукта

LEVL Base 100 - готовая к использованию дисперсия полимеров в воде, предназначена для  затворения сухой смеси LEVL CemPol 10.

Нормы расхода

Основной слой (при толщине 10 мм)

- 20 кг сухой смеси CemPol 10;

- 1,6 кг LEVL Base 100.

Физико-технические характеристики

| Агрегатное состояние | белая жидкость |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 | 1,00-1,05 |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (202) 0С, ч, не более | 2 |
| Стойкость пленки к статическому воздействию воды через 1 час при температуре (202) 0С, балл, не более | 2 |

Подготовительные работы

Температура основания и окружающего воздуха при проведении работ – не ниже плюс 50С.

При температуре выше плюс 25 0С (и) или относительной влажности воздуха менее 60 %, а также при наличии ветра (сквозняков) необходимо принимать меры, учитывающие тот факт, что материал в этих условиях быстро теряет воду и ускоряется процесс пленкообразования.

Основание под покрытие.

см. описание системы LEVL CemPol 10.

Порядок работы

«Levl» CemPol 10 смешивают с жидкой дисперсией «Levl» Base 100 в соотношении 1:0,08. Для затворения 100 кг сухой смеси необходимо добавить 8кг дисперсии. Смешивание рекомендуется осуществлять в растворомешалке (бетономешалке) принудительного действия. Полученная консистенция растворной смеси должна напоминать асфальтно-бетонную смесь.

Очистка инструментов

Инструмент отмывать теплой водой с моющим средством.

Безопасность

Дисперсия нетоксична, пожаро- и взрывобезопасна. Избегать попадания в глаза (при попадании пропитки на слизистую оболочку глаза, необходимо промыть большим количеством воды). В случае появления признаков раздражения или отравления немедленно обратиться к врачу.

Хранение и транспортировка.

Дисперсию LEVL Base 100 транспортировать в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов. Хранить в крытых сухих помещениях при температуре не ниже плюс 5 С в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения и инструкции по применению. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.